設校經驗分享交流（六）

| 日 期 | 98.1.5 |
| --- | --- |
| 來 源 | 現場參觀訪談 |
| 分享者 | 服務單位 | 成功大學社會科學大樓工程 |
|  | 姓 名 | 監造王主任 |
| 內 容 | 洗 石------ 可以事先試洗 顏色深淺視石子調配比例 白色---中白石 紅色---玫瑰石 黑色—蛇紋石、黑膽石） 洗石之分工為攪拌土水1人、擦壁3人、洗石1人 若洗石後，牆面仍灰濛不清時，可用鹽酸加50倍水稀釋噴牆後，用清水再洗一次 二、 如何防止牆面吐白華--------- 1.吐白華的現象： 水泥含有游離石灰，遇水產生氫氧化鈣，然後開始硬化。硬化後的氫氧化鈣遇水溶解，和空氣中的二氧化碳結合，就變成碳酸鈣，也就是我們所謂的白華。 2. 吐白華的原因： a.內在因素---是因為屋頂女兒牆、陽台、花台積水，以及水管漏水等，由內往外滲水。 b.外在因素---有因材質問題，產生亀裂，或施工人員的疏忽，沒有將縫填好，而留有孔洞讓水灌進去。以及磁磚吸水率太高，雨水進入內部，就會產生上述的化學變化。尤其磁磚背溝沒填滿，積水在內很易發生吐白。 3.防止吐白華的方法： 天時（長期晴天）、地利（高品質）、人和（內行師傅） a.天 候---- 要貼磁磚時壁底不能潮溼，雨後一定要晒乾，夏天至少一天，冬天至少兩天。要填縫時更要注意乾燥度，雨季時、可在鷹架上裝遮雨棚 b.施 工---- 一般攪拌填縫劑，師傅為了施工方便，都加太多水或肥皂粉，這會影響強度 清潔磁磚表面的海綿要擰乾，在兩小時內大略擦拭，二十四小時後，再重新清洗一次。清洗後最好用海綿或乾布，擦乾磁磚表面的水漬，才不會留下水痕。一般填縫後之二十四小時，遇水會泛白，故要注意氣候。 c.水的影響---- 混凝土或施工時攪拌砂漿所用之水影響相當大，最好用自來水，若要用地下水則須先測試酸鹼度，水質太酸或太鹼都會吐白華 所以需請預拌廠提出水質檢驗，或現場車車檢驗 4.清洗白華的方法： 清洗白華要用混合酸性清潔劑，用強鹽酸會傷害磁磚釉面。施工範圍以吐白處往上二米，兩邊各一米。洗完用同材質填縫劑補孔洞，再噴兩道奈米撥水劑即可。 二、 如何防止外貼磚突出脫落--------- 1.要貼外貼磚打底的前一天，最好是澆水把牆面洗乾淨，如此不僅可以洗掉灰塵，也可以增加混凝土的附著力 2.在水泥、海菜粉混合的「土膏」打底尚未乾前，就需塗「土漿」 |
| 延伸 資料 | 取自: http://www.yiron.com.tw/wall.htm 壁癌與白華 依國立雲林科技大學營建技術服務暨材料檢測中心的研究： 所謂的「壁癌」其正式的名稱為「白華」，白華分乾白華及濕白華二種， 乾白華：一般於水泥粉刷的牆壁上形成，如粉狀或絲狀之白色霉菌，往往造成牆面外觀不雅及水泥漆剝落，刮除重漆後還是會不斷再長出來俗稱壁癌 濕白華：則是由牆面裂縫或磁磚間隙隨水滲流出來，形成白色水流痕，或稱吐白。 形成白華的原因： 白華形成需要三個條件，一、有足夠的游離鈣，二、有足夠的濕氣，三、適當的溫度變化，水泥含鈣質豐富，牆壁粉刷的水泥砂漿若處於溫濕的環境，游離鈣易融於水分中，只要遇到冷乾的氣候，含鈣水分就會滲透到表面，待水分蒸發，其中的鈣質就容易脫水結晶長成白華，而台灣的氣候非常適合白華形成。 因此，可以肯定的是，壁癌的形成和”水分”有著絕對的關係，只有透過豐富的經驗來確認水份的來源，並加以根絕，才是防止壁癌的有效方法。 |

洗石試洗